混凝土拌和廠檢驗紀錄表(1/6)

| 工程名稱 及標別 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拌和設備組數及額定容量 |  | 廠別 |  | 編號 |  |
| 檢驗項目 | 規範 | 檢驗情形 | 備註 |
| 1.硬體設備 |
| (1-1)進料及儲存設備 | 水泥等膠結性材料 | 1.水泥等膠結材料儲存槽及進料口須明顯標示其廠牌及型別，並有適當管制措施 以防止進料錯誤。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | 2.不同型別之水泥及飛灰、爐石粉等膠結材料應分開倉儲，且整體設施上無可能混用之通道。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 粒料 | 1.粒料進料控制室應具有監視等監控設備，以利掌握粒料之存量及卸料狀況。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | 2.不同料源及尺寸之粒料須分開儲放於乾淨之儲倉。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | 3.備用粒料若為露天堆置，則地面應為堅實且排水良好之混凝土面。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | 4.粒料儲存及運送需設置遮陽設施且能防止粉塵污染。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 水 | 1.水槽應有防污、防曬遮蓋，避免污染及水溫過高。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | 2.應具備冰水設備或其他可降低新拌混凝土溫度之設施 | □符合 □未符合 |  |
|  | 化學摻料 | 1.不同摻劑應分開儲存、標示清楚且不得混用。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | 2.摻劑儲存裝置應密閉，以防雨水及雜物侵入而發生變質。 | □符合 □未符合 |  |
| (1-2)配料及計量設備 | 1.水泥以質量計量時，需備專用秤量槽，不可與其他材料混用。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.化學摻劑得以容積或重量計量，不同類型之化學摻劑應分別置於不同量筒內計量。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.計量器之構造需能卸料徹底且無附著物。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 4.計量設備之磅秤準確度應在各該秤量裝置容量之±0.4%內，磅秤裝置應能隨時歸零。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 5.磅秤靈敏度應不低於標秤容量之0.1%，且應定期檢測磅秤對計量桶內殘留值之靈敏度。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 6.拌和用水計量槽之水閥應能完全緊閉，且須檢查通往拌和機的輸水管路不應漏水。 | □符合 □未符合 |  |

混凝土拌和廠檢驗紀錄表(2/6)

| 工程名稱 及標別 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拌和設備組數及額定容量 |  | 廠別 |  | 編號 |  |
| 檢驗項目 | 規範 | 檢驗情形 | 備註 |
| 1.硬體設備 |
| (1-3)拌和設備 | 1.應裝有計時裝置，未達指定拌和時間，無法進行卸料。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.拌合設備應為全自動控制操作，並能於拌和時同步顯示及列印下述資料： | a.拌和混凝土之配比代號。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | b.拌和混凝土之日期及時間。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | c.該盤混凝土各種材料之設定用量、實際計量值及計量誤差。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | d.顯示水泥及其他膠結材料之型別及實際用量。 | □符合 □未符合 |  |
| (1-4)運輸設備 | 1.應具有經過定期校驗之地磅。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.雨天時，預拌車進料口應有防止雨水滲入之裝置。 | □符合 □未符合 |  |
| (1-5)污染防制設備 | 廠內應設置洗車池、污水沈澱池及膠結材料儲存槽之集塵設備等污染防治設備。 | □符合 □未符合 |  |
| (1-6)試驗室設備 | 預拌廠試驗室應至少具備下列儀器：坍度錐、圓柱試體模、抗壓試驗機、試體養護水槽、氯離子檢驗儀、混凝土空氣含量測定器、砂漿立方塊模、電子秤、溫度計、粗細粒料搖篩機及篩網、水洗篩、烘箱、比重計、pH值等試驗儀器。 | □符合 □未符合 |  |
| (1-7)相關證件 | 工廠登記證（含營業項目與地址是否與實際相符）、污染防制設備操作許可證。 | □符合 □未符合 |  |
| 2.原料管制 |
| (2-1)膠結材料 | 水泥應符合CNS 61之各類型水泥或CNS 15286 水硬性混合水泥或CNS 3036之飛灰或CNS 12549水淬高爐爐碴粉。 | □符合 □未符合 |  |
| (2-2)粒料 | 1.粗細粒料應符合CNS 1240各項規定。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.細粒料之細度模數應控制於2.3~3.1,且不應偏離基準細度模數超過±0.2。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.細粒料之水溶性氯離子含量，一般混凝土應低於0.024％,預力混凝土應低於0.012％。 （註：CNS1240（2014）規定：低於0.012％） | □符合 □未符合 |  |
|  | 4.供應商之料源應穩定。 | □符合 □未符合 |  |

混凝土拌和廠檢驗紀錄表(3/6)

| 工程名稱 及標別 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拌和設備組數及額定容量 |  | 廠別 |  | 編號 |  |
| 檢驗項目 | 規範 | 檢驗情形 | 備註 |
| 2.原料管制 |
| (2-3)化學摻料 | 應符合CNS 12283、12833之各項物、化性需求。 | □符合 □未符合 |  |
| 3.品質管理制度 |
| (3-1)組織與管理 | 1.應具有明確的組織圖及職掌表。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.各部門之人員數量及配置必須足敷工作所需。 | □符合 □未符合 |  |
| (3-2)配比設計與管制 | 1.應建立混凝土配比設計流程與計算方式之書面文件，以利經驗傳承及配比檢討。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.拌和機操作台電腦內之配比內容應與核定之配比資料相符。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.應妥善保存各配比之計算資料及試廠拌結果。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 4.配比編號之編碼原則應明確且不會產生重號。 | □符合 □未符合 |  |
| (3-3)契約審查 | 廠方應建立及落實混凝土供料契約之審查程序，並妥善保存供料工程之混凝土施工規範及審查紀錄。 | □符合 □未符合 |  |
| 4.製程管制 |
| (4-1)生產設備之維護 | 1.應建立生產設備之維護制度。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.計量設備應定期校磅。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.水泥計量桶(槽)內之殘留料應盡量減少並定期清理，以免影響計量準確性。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 4.拌和機之葉片應無硬化之混凝土附著，並應定期檢查其磨損情形並加以更換。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 5.每年至少辦理乙次拌和機均勻度試驗。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 6.拌和時間之設定應與拌和均勻度試驗報告相符。 | □符合 □未符合 |  |

混凝土拌和廠檢驗紀錄表(4/6)

| 工程名稱 及標別 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拌和設備組數及額定容量 |  | 廠別 |  | 編號 |  |
| 檢驗項目 | 規範 | 檢驗情形 | 備註 |
| 4.製程管制 |
| (4-2)生產作業之管制 | 1.廠內應有生產管制流程圖及管制檢驗點，並留存管制紀錄。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.應制訂拌和機操作室之各項操作程序，並依此留存操作紀錄。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.拌和機操作人員對於混凝土坍度之目視判斷及掌控能力應在±1.5公分內。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 4.配料時應符合CNS 3090材料計量之規定，使傾入拌和機之各項材料重量在規定範圍內。秤量系統之準確度要求如下： | a.水泥：若每盤水泥之重量少於秤量裝置容量之30%，其許可差上限為水泥重量之+4%，下限為-0%；每盤水泥之重量大於秤量裝置之30%，其許可差為每盤所需水泥重量之±1%。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | b.粒料：每盤所需粒料重量之±2%。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | c.水：±1%。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | d.添加劑：±3%。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | e.高爐石粉、飛灰：同水泥。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 5.拌和機內之混凝土應在下一盤之新材料卸入之前全部傾出。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 6.預拌車裝料前應確認拌和鼓及預拌車內均無殘留積水。 | □符合 □未符合 |  |
| 5.材料檢驗與試驗設備之管制 |
| (5-1)原料進廠檢驗 | 1.粒料之試驗項目及頻率至少應按下列規定辦理： | a.每日試驗級配分析(篩分析)–CNS 486。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | b.每日試驗表面含水率–CNS 489或由CNS 11298計算。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.應制訂頻率執行細粒料之水溶性氯離子含量試驗。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.每批摻劑進廠，應依批號進行取樣試驗(項目不得少於pH值、比重及固含量)。 | □符合 □未符合 |  |

混凝土拌和廠檢驗紀錄表(5/6)

| 工程名稱 及標別 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拌和設備組數及額定容量 |  | 廠別 |  | 編號 |  |
| 檢驗項目 | 規範 | 檢驗情形 | 備註 |
| 5.材料檢驗與試驗設備之管制 |
| (5-2)製程中檢驗 | 拌和機操作手應檢查材料計量是否合乎容許誤差範圍。 | □符合 □未符合 |  |
| (5-3)產品最終檢驗 | 1.應制訂出廠前溫度、坍度試驗之執行頻率並落實執行。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.應執行混凝土出廠前之氯離子含量試驗。 | □符合 □未符合 |  |
| (5-4)檢驗與測試紀錄 | 廠方應妥當保存各項檢驗紀錄。 | □符合 □未符合 |  |
| (5-5)檢試驗能力 | 1.廠內品管試驗室應制定詳盡可行之試驗手冊或程序書，以具備下列試驗之執行能力： | a.粒料篩分析、含水量、細度模數、氯離子含量及小於0.075mm(＃200篩)含量。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | b.化學掺劑之比重、pH值、固含量。 | □符合 □未符合 |  |
|  |  | c.新拌混凝土坍度、含氣量、圓柱試體製作、氯離子含量及試體養護、抗壓強度等試驗。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.廠方應具有上述試驗之最新版試驗規範。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.品管人員應熟知各項檢驗結果之合格判定標準。 | □符合 □未符合 |  |
| (5-6)檢驗、量測與測試設備之管制 | 1.廠內應制訂並執行試驗設備之定期保養及校正計畫，校正狀況應有適當標示。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.計量拌和設備之各種材料計量磅秤至少應每年校磅一次。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.地磅應每年至少校正一次。 | □符合 □未符合 |  |
| 6.不合格品管制與矯正措施 |
| (6-1)不合格品管制 | 1.廠內應制訂程序對不合格品之識別、記錄、評估、隔離（可行時）、處理及對有關權責單位之通知，均應有所管制。 | □符合 □未符合 |  |
| (6-2)矯正措施 | 1.廠內應制訂矯正措施程序，程序中應包括：有效掌握不合格案之資訊、不合格原因之調查及記錄、具體可行之改正行動及改正行動之執行與跟催。 | □符合 □未符合 |  |

混凝土拌和廠檢驗紀錄表(6/6)

| 工程名稱 及標別 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拌和設備組數及額定容量 |  | 廠別 |  | 編號 |  |
| 檢驗項目 | 規範 | 檢驗情形 | 備註 |
| 7.搬運、儲存、防護及交貨 |
| (7-1)一般要求 | 1.水泥及化學摻料應具備完整之入出庫管理紀錄。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.對水泥和化學掺料等有保存期限的材料，應做儲存時效之管制。 | □符合 □未符合 |  |
| (7-2)混凝土運送規定 | 1.應有適當措施以防止預拌車接錯料。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.預拌車在裝料前應先確認車內已無殘留水。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 3.廠內應明令禁止司機於混凝土運送途中加水。除非獲得工程司同意，否則化學掺劑不得於運送途中或工地添加。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 4.對預拌車內之運送時間、拌和鼓轉速及運送路線應加以管制。 | □符合 □未符合 |  |
| (7-3)交貨證明 | 1.混凝土送貨單應符合CNS3090第16節規定。 | □符合 □未符合 |  |
|  | 2.混凝土送貨單上之出料時間應與實際時間相符。 | □符合 □未符合 |  |
| 8.統計分析 |
|  | 1.廠內應彙集試驗資料，針對混凝土常用配比編號及粒料篩分析之試驗結果進行統計分析，以建立廠內粒料品質依據及各等級混凝土之強度管制範圍，同時可供配比設計回饋及修訂之用。 | □符合 □未符合 |  |