3.	標稱部面積(cm2)
S＝修整為有效位數四位。
4.	標稱周長(cm)
＝0.3142×d修整至小數點以下一位。
5.	最大節距(mm)
p＝0.7×d修整至小數點以下一位。
6.	最小節高(mm)
a＝×d(D10至d13)
b＝×d(D16)　　　　　　修整至小數點以下一位。
a＝×d(D19至D57)
7.	最大單一間隙寬度(mm)
b＝1.25×修整至小數點以下一位。
7.	鋼筋混凝土用鋼筋之長度，如無特別指定時依表4之規定。
表4、鋼筋混凝土用鋼筋之長度
長 度 (m)
3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0

備考：上表之數值不適用於成捲鋼筋。
8.	鋼筋混凝土用鋼筋之長度許可差依表5之規定。
表5、鋼筋混凝土用鋼筋之長度許可差
長 度	許可差
7m以下	＋40mm / 0
超過7m	長度每增加1m(不足1m者以1m計)得由上項正確許可差加5mm，但最大值以120mm為限。

備考：上表之數值不適用於成捲鋼筋。
9.	光面鋼筋之直徑及質量之許可差，依下列各項之規定。
(1)直徑之許可差，依表6之規定。
表6、光面鋼筋直徑之許可差
直徑	許可差
未滿16mm	±0.4mm
16mm以上至未滿28mm	±0.5mm
28mm以上	±1.8％×直徑

(2)依買方之指定，以同一尺度為1組計量之質量許可差，依表7所示，但不適用於成捲之鋼筋。
表7、光面鋼筋質量之許可差
直徑	許可差
未滿10mm	±7％
10mm以下至未滿16mm	±5％
16mm以上至未滿28mm	±4％
28mm以上	±3.5％

備考：許可差之計算方式，依計算質量與實際質量之差，除以計算質量以百分率表示之。
10.	竹節鋼筋質量之許可差依下列各項之規定。
(1)以抽取1支稱得之質量與表3所規定單位質量乘產品之長度算出之質量之許可差，應符合表8之規定。
表8、1支竹節鋼筋質量之許可差
稱號	許可差	備考
D10以上至未滿D16	±7％	依第(六)1.(2)節之規定抽取1支計量之，但成捲之鋼筋其試樣長度應為1m。
D16以上至未滿D29	±5％
D29以上	±4％

(2)依買方之指定，以1組計量之質量與表3所規定單位質量乘長度及支數所算出之質量之許可差，應符合表9之規定。
表9、1組竹節鋼筋質量之許可差
稱號	許可差	備考
D10以上至未滿D16	±5％	以同形狀尺度為一組計，取樣方式依第(六)1.(2)節之規定。
D16以上至未滿D29	±4％
D29以上	±3.5％

(五)	品　　質
1.	鋼筋混凝土用鋼筋，外形應整齊，兩端應切齊，不得有對使用上有害之缺陷。
2.	鋼筋混凝土用鋼筋鋼液之化學成分依表10之規定。
表10、鋼筋混凝土用鋼筋鋼液之化學成分
種類	製 造 / 方 法	符 號	化 學 成 分 (％)
			C	Mn	P	S	Si	C.E.(2)
光面 / 鋼筋	熱軋／ / 熱處理	SR240 / SR300	－	－	0.060 / 以下	0.060 / 以下	－	－
竹 / 節 / 鋼 / 筋	熱 / 軋	SD280	－	－	0.060 / 以下	0.060 / 以下	－	－
		SD420 / SD490	0.32 / 以下	1.80 / 以下	0.050 / 以下	0.050 / 以下	0.50 / 以下	0.57 / 以下
		SD280W / SD420W	0.30 / 以下	1.50 / 以下	0.040 / 以下	0.040 / 以下	0.50 / 以下	0.55 / 以下
	熱 / 處 / 理	SD280	－	－	0.060 / 以下	0.060 / 以下	－	－
		SD420 / SD490	0.32 / 以下	1.80 / 以下	0.050 / 以下	0.050 / 以下	0.50 / 以下	0.57 / 以下
		SD280W / SD420W	0.22 / 以下	1.60 / 以下	0.040 / 以下	0.040 / 以下	0.60 / 以下	0.50 / 以下

備考：1.	竹節鋼筋SD490之D50、D57之化學成分由買賣雙方協議定之。
2.	熱處理鋼筋SD420W之D32以上尺度，C含量上限可至0.25％(製品分析0.27％)，C.E.碳當量值上限為0.55％(製品分析0.55％)。
註(2)：C.E.(碳當量)％＝〔C＋＋＋＋－－〕％
3.	如買方要求製品分析時，得由製成之鋼筋抽樣作化學成分分析，在考量製品分析之許可差後，其結果應符合表11之規定。試片之抽樣依買賣雙方協議或比照第(六)3.(1)節之規定。

表11、鋼筋混凝土用鋼筋製品之化學成分
種類	製 造 / 方 法	符 號	化 學 成 分 (％)
			C	Mn	P	S	Si	C.E.(2)
光面 / 鋼筋	熱軋／ / 熱處理	SR240 / SR300	－	－	0.060 / 以下	0.060 / 以下	－	－
竹 / 節 / 鋼 / 筋	熱 / 軋	SD280	－	－	0.060 / 以下	0.060 / 以下	－	－
		SD420 / SD490	0.34 / 以下	1.80 / 以下	0.060 / 以下	0.060 / 以下	0.55 / 以下	0.59 / 以下
		SD280W / SD420W	0.32 / 以下	1.55 / 以下	0.045 / 以下	0.045 / 以下	0.55 / 以下	0.55 / 以下
	熱 / 處 / 理	SD280	－	－	0.060 / 以下	0.060 / 以下	－	－
		SD420 / SD490	0.34 / 以下	1.80 / 以下	0.060 / 以下	0.060 / 以下	0.55 / 以下	0.59 / 以下
		SD280W / SD420W	0.24 / 以下	1.65 / 以下	0.045 / 以下	0.045 / 以下	0.65 / 以下	0.50 / 以下

4.	鋼筋混凝土用鋼筋之機械性質，如表12所示。
表12、鋼筋混凝土用鋼筋之機械性質
種類	符號	機械性質
		降伏點或 / 降伏強度 / (3) N/mm2	抗拉強度 / N/mm2	實際抗拉強度	試片	伸長率 / (％)	彎曲角度		彎曲直徑
				實際降伏強度
光 / 面 / 鋼 / 筋	SR240	240以上	380以上	－	2號 / 3號	20以上 / 24以上	180˚		標稱直徑之3倍
	SR300	300以上	480以上	－	2號 / 3號	16以上 / 20以上	180˚		標稱直徑之4倍
竹 / 節 / 鋼 / 筋	SD280	280以上	480以上	－	2號 / 3號	14以上 / 18以上	180˚		標稱直徑之4倍
	SD280W	280～380	420以上	1.25以上
	SD420	420～540	620以上	－	2號 / 3號	12以上 / 14以上	180˚	未滿D19	標稱直徑之5倍
							D19以上	標稱直徑之6倍
	SD420W	420～540	550以上	1.25以上	2號 / 3號	12以上 / 14以上	180˚	未滿D19	標稱直徑之3倍
							D19～D25	標稱直徑之4倍
							超過D25	標稱直徑之6倍
	SD490	490～625	620以上	－	2號 / 3號	12以上 / 14以上	90˚	D25以下	標稱直徑之5倍
							超過D25	標稱直徑之6倍

註(3)：降伏點不明顯時以0.2％橫距法測定。
備考：凡超過D32之竹節鋼筋，每增加稱號3，表12之伸長率減少2％，但最多以減少4％為限。
(1)拉伸試驗結果，其抗拉強度小於最小規定值14N/mm2以內，降伏強度小於規定降伏強度需求7N/mm2以內，或其伸長率小於最小規定值2.0％以內者，得依第(六)4.節進行重驗。

(六)	檢　　驗
1.	外觀檢查：
(1)依目視、觸覺施行外觀檢查，其結果須符合第(五)1.節之規定。
(2)形狀、尺度、質量及其許可差：依適當量規檢查結果，須分別符合第(四)節之規定。但形狀、尺度之檢查抽樣依下列A、B之規定，質量之檢查抽樣依C之規定。
A.	同一形狀尺度之D10鋼筋，按25t(未達25t以25t計)取1m長之試樣一支。D13及D16鋼筋按30t(未達30t以30t計)取1m長之試樣一支，D19以上鋼筋按40t(未達40t以40t計)取1m長之試樣一支。
B.	成捲狀之鋼筋應先以常溫矯直。
C.	單支：同一形狀、尺度之每一軋序，取長度大於0.5m之試樣一支。成捲之鋼筋應先以常溫矯直‧一組(買方指定時適用)：同一形狀、尺度且質量在1t以上者為一組，若1t之支數少於10支，則取10以上為一組。
(3)竹節鋼筋形狀及節尺度之測定方法如下：
A.	竹節鋼筋之節與軸線所形成之夾角，依竹節鋼筋之表面展開圖測定之。
B.	節距之量測方法為分別量測竹節鋼筋間隙或脊之兩側，於平行軸線方向(避開其軋記)，任取連續10個以上節(4)之距離，除以其所對應之節距數。其任一側之平均節距，須不超過第(四)6.節表3之規定值。
註(4)：避開交叉位置之節點。
C.	節之高度量測方法為於節之四等分點上測定三個高度之值，求其間隙或脊每側任意連續5個節之平均值。其任一側之平均值須符合第(四)6.節表3之節高最小及最大之規定值。
D.	間隙寬度之量測方法為於竹節鋼筋之表面展開圖上，量測間隙或脊兩側，以卡尺測定其連續10個以上相對節端點線之垂直距離，求其平均值。其平均值須不超過第(四)6.節表3之規定值。
2.	化學成分分析：依CNS2608〔鋼料之檢驗通則〕抽樣並依CNS11014〔鋼鐵中錳定量法〕、CNS11015〔鋼鐵中磷定量法〕、CNS11069〔鐵及鋼中碳定量法〕、CNS11387〔鐵及鋼中硫定量法〕之規定檢驗，亦可依CNS9705〔鐵及鋼之發光光譜分析通則〕或CNS9706〔鐵及鋼之光電式發光光譜分析法通則〕檢驗。其結果須符合第(五)節之規定。
3.	機械性質試驗：
(1)抽樣：以同一爐號，標稱直徑差未滿10mm之鋼筋為一組，每組取一支試樣，但同一爐號質量超過50t至100t以下者每組取兩，同一爐號超過100t以上者，每增加50t(不足50t，以50t計)，每組另加取一支。
(2)試樣：試樣取自原成品之鋼筋，每支試樣取拉伸試驗試片及彎曲試驗試片各一個，惟試樣裁切時，不得使鋼筋試片受高溫影響，拉伸試片依CNS2112〔金屬材料拉伸試驗試片〕之2號或3號應使用鋼筋原有之形狀，不得施予機械加工。彎曲試片依CNS3940〔金屬材料彎曲試驗試片〕之2號，成捲狀之試片應先以常溫矯直。
(3)拉伸試驗：依CNS2111〔金屬材料拉伸試驗法〕施行結果，其降伏點、抗拉強度及伸長率應符合第(五)4.節表12之規定，但竹節鋼筋之降伏點，降伏強度及抗拉強度，應依第(四)6.節表3各標稱剖面積算出。
(4)彎曲試驗：依CNS3941〔金屬材料彎曲試驗法〕之壓彎法或捲彎法。試樣於接受試驗後不得有裂痕或其他缺陷現象發生於其彎曲部分。
(5)熱處理鋼筋判定試驗：若買方指定，得依本標準附錄〔線上熱處理鋼筋判定方法〕之規定驗證之。
4.	重　　驗：
(1)拉伸試驗及彎曲試驗結果不符規定時，依CNS2608〔鋼料之檢驗通則〕第(九)節之規定進行重驗。
(2)單支取樣之質量檢驗不符合第(四)10.(1)節表8之規定時，可再重取2支試樣重驗，若該2支試樣皆符合規定時，該批鋼筋視為合格。
(七)	標　　示
1.	每支竹節鋼筋應以浮彫方式軋上製造廠商名稱或其商標，及標示代號。
2.	經檢查合格之鋼筋，應予捆縛，每捆必須標明種類(5)及其符號，直徑或標示代號，製造廠商名稱或其商標。
註(5)：每捆之標示牌須註明熱軋竹節鋼筋或熱處理竹節鋼筋：光面鋼筋亦同。

附錄：線上熱處理鋼筋判定方法
如買方要求試驗時，可依下列任一種以上方式作判定試驗。
1.	取原成品之鋼筋一支，利用鋸切機裁切成圓柱形試片，不得使試片受高溫影響；經研磨、拋光後，利用2～5％硝酸、酒精溶液或其它適當的溶液浸蝕，試片外圍會出現回火麻田散體狀之組織者，則證明為線上熱處理鋼筋。
2.	取原成品之鋼筋1支，切成2支拉伸試片，將其中1支試片依(六)3.(2)節規定測降伏強度(Fy)；另1支試片依CNS2112規定機械加工成較細之試棒，鋼筋外徑超過D16以上車削7mm外徑，D16以下車削4mm外徑後，作拉力試驗
，所得之實際降伏強度(fy)，若之比值超過0.090以上者，則證明為
線上熱處理鋼筋，但其比值若在0.100以下者，得依本標準附錄第(一)節之方法進行再複驗。
3.	取原成品之鋼筋一支，利用鋸切機裁切成平行圓柱形試片，並不得使試片受高溫影響；經研磨、拋光後，沿試片研磨面中心線取中心點(Hv0)及離非節部位之圓周邊緣2mm處之點(Hv)，依CNS2115〔維克氏硬度試驗法〕作維克氏微硬度測試，所得數值之差(Hv－Hv0)在40Hv以上時，則證明為線上熱處理鋼筋。但其差異值若在50Hv以下者，得依本標準附錄第(一)節之方法進行再複驗。
卅、輻射污染鋼筋之處理
(一)	施工單位偵測中發現有異常狀況時(表面輻射劑量不得超過○‧五SV/H為鑑定標準)，應保持現場之完整性，並即通報核子能委員會(02-23634180)或台灣輻射工作站(07-3819206)處理。
(二)	通報內容：施工單位、工程名稱、工址、鋼材供應商、批號、數量、時間，詳為記載，不得遺漏。
卅一、本工程各項材料試驗費已包含在發包總價內，所需費用均由承包商(供應商)負擔之。